《材料科学基础》初试科目大纲

第二章

原子结构的量子数、电子分布规则

金属键、离子键、共价键、范德华力、氢键、杂化轨道理论、能带理论

点阵、晶系、晶胞、晶面晶向、晶体结构（bcc、fcc、hcp）

点缺陷、线缺陷，位错的类型、性质和作用

扩散类型、扩散定律、扩散机制、扩散的影响因素

固-固相变、二元匀晶、共晶、包晶相图，用相律、杠杆定律分析相图

第三章

金属材料：

固溶体、中间相结构、类型、性能

铁－碳相图分析、杠杆定律应用、组织结构对性能的影响

高分子材料

自由基聚合反应及其特点

缩合聚合反应及其特点

高分子的反应

高聚物分子间作用力

高分子聚集态结构

高聚物结晶

高分子的取向

高聚物溶液

高分子的分子运动和热转变

高聚物的高弹性、粘流性与粘弹性

无机非金属材料

无机材料的组成与键合，离子晶体、共价晶体（原子晶体）、混合键合晶体

电负性差与晶体键合类型，阳离子阴离子离子半径比与配位数

无机材料的结构（简单晶体结构、氟化钙、钙钛矿、尖晶石、硅酸盐结构）

无机非金属材料的非晶体结构：硅酸盐熔体、无机玻璃、凝胶及胶凝材料、无定形碳

陶瓷：陶器、炻器、瓷器的结构特点、力学性能和热性能

碳基材料的结构特点与性能

第四章

材料的力学性能(材料的力学状态、应力和应变、弹性形变、永久形变；

强度、断裂及断裂韧性、硬度、摩擦与磨损)

金属、陶瓷、高分子的力学状态差异和原因

塑性变形的机理（滑移、孪生）

粘性流动的机理

材料的几种强度、塑性、韧性指标的定义及意义

材料断裂的几种形式及机理

断裂韧性的概念及应用

材料硬度的表示方法，几种硬度的测试及适用范围

材料的热性能

材料的电学性能（电导率、结构与导电性、光导性、超导电性、介电性）

材料的磁学性能

材料的光学性能

材料的耐腐蚀性能